**含氢硅油SC0020B**

**1.产品描述**

SC0020B 是一种聚硅氧烷，包含了硅键合的氢原子。

**2.主要性能**

甲基氢硅氧烷液体容易与硅醇组和羟基进行缩合反应，还与不饱和有机化合物进行加成反应的高效的催化剂。

**3.应用说明**

架桥剂

**4.性能参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特点 | 单位 | SC0020B |
|  |  |  |
| 外观 | - | 透明 |
|  |  |  |
| 挥发性 | wt% | ≤1.5 |
|  |  |  |
| 粘度(25℃) | cps | 100-150 |
|  |  |  |
| H-contnent | wt% | 0.18 |
|  |  |  |

**备注 1）**：以上为典型数据，而非规格数据。

**5.操作预防措施**

SC0020B 在加热和硫化的情况在可能跟“HO-R”反应产生氢气，R=是的烷基，芳基，氢，金属。催化剂主要成分是，酸类，重金属盐，急性离子盐，某些过渡金属盐。当使用时避免加热，火花和明火。为了安全使用这个产品请参照本产品的 MSDS.

**6 安全和存储**

存储在通风的容器以及 40℃下，这个产品的有效使用期是 12 个月。

**7.包装**

SC0020B 1KG/瓶

