### 气 相 挤 出 胶

基本型号：MD10X0E系列

产品描述：MD 10X0E 是气相法沉淀胶，适合挤出工艺，符合ROSH等环保要求，通过美国FDA认证。

产品特性：

★ 耐高低温冲击,使用温度广，-60℃-250℃下可长期使用。

★ 化学性质稳定，除强碱、氢氟酸不与任何物质反应。

★ 原料透明，客户可以自己调配各种不同靓丽色彩。

★ 优异的电绝缘性能，耐电压、耐电弧、体积电阻系数受温度影响小。

★ 使用灵活方便，可配双二四，双二五，铂金硫化剂。

主要应用：

透明高拉力挤出成型类硅胶制品等。

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | MD1043 | MD1053 | MD1063 | MD1073 | MD1083 |
| 外观 | 透明固体，无明显机械杂质 |
| 密度，g/cm3 | 1.14±0.03 | 1.18±0.03 | 1.21±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 30±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 |
| 伸长率，％ ≥ | 820 | 720 | 580 | 420 | 360 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 25 | 30 | 35 | 35 | 30 |
| 收缩率，％ | 3.3～3.9 | 3.2～3.8 | 3.1～3.7 | 3.0～3.6 | 2.8～3.4 |
| 可塑性 | 180~230 | 210~260 | 230~280 | 270~320 | 320~370 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。