MSK环保溶剂G5

**1.一般**：

可用性

•亚太地区

外貌

 •清晰/透明

形式

 •液体

**2.性能参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 特性 | 值 |
| 蒸馏范围 |  |
|  初始沸点（IBP） | 184 °C |
|  干点（DP） | 199 °C |
| 闪点 | 64 °C |
| 密度（15.6°C） | 0.762 g/ml |
| 蒸气压（20.0°C） | 0.1 kPa |
| 苯胺点 | 81 °C |
| 运动粘度（25.0°C） | 1.61 mm²/s |