**鞋垫胶 MR850A/B**

**说明：**

 本产品是一种粘度低、排泡性好的加成型液体硅橡胶。它是一种铂络合物催化固化的双组份液体硅橡胶，由基础化合物、交联剂、催化剂、填料和添加剂组成,这些物料中不含重金属及芳香烃溶剂，对人体无毒害作用。

**产品特色：**

●无毒、无害、环保 ●粘度低、排泡性好、硫化硬度低

# **应用领域:**鞋垫胶

**技术性能：**

硫化前

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **使用工具** | **指标** |
| 外观 | 目视 | 透明 |
| 主剂粘度(mpa.s) | 粘度计 | A：50000B：1000 |
| 工作时间(h) | 目视 | 4 |

硫化后

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **使用工具** | **指标** |
| 硬度(ShoreA) | 硬度计 | 8 |
| 比重 | 分析天平称 | 1.075 |
| 拉伸强度(MPa) | 电子万能试验机 | >2.5 |
| 抗撕强度（KN/M） | 电子万能试验机 | >5 |

**使用说明：**

 l. 使用比例为 主剂:固化剂 =10:1，使用前应先将主剂、固化剂按比例充分混合均匀，再真空脱泡。

 2. 不能接触含 N、P、S 等结构的化合物以及乙烯基化合物，以免使铂催化剂中毒而不能固化，尤其是不能接触 PVC，因为 PVC 中含有 Pb（铅），会使催化剂中毒。某些有机颜料也会导致固化减慢或不固化。

**包装：**系列标准包装为 1 公斤/罐和 20 公斤/桶。