OCA-38 性能说明书

产品简介

OCA-38 压敏胶是一种利用紫外光的照射来达到固化的一类产品。无污染，低能耗，高效率是 UV 压敏胶的主要特征。具有附着力强，固化速度快，操作简单等特点。本产品除了具有以上特点外，还具有透明度高，稳定性强，100%活性成分。在粘接领域中，可满足现代化高端电子产品客户的要求。

产品应用领域：

该产品为单液型紫外光固化型 UV  压敏胶；主要用于 TPU,PET,PC,PMMA,玻璃等材质之间的粘接。

性能

基本性能

| 项目 |  | 性能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论固含量 |  | 100% |  |
| 粘度 |  | 850±50cps（旋转粘度计, 25℃） |
| 固化所需能量 mj/cm2 |  | 550-950 |  |
| 性能评价 |  |  |  |
| 测试项目 | 测试条件和方法 | 测试结果 |
| 附着力 | 拉拔力测试仪,25mm/N | 17-19 |
| 高温适应性 | 80℃, 拉拔力测试仪,25mm/N | 17-18 |
| 高温高湿 | 80℃/98%RH | 48h 无脱落 |
| 冷热冲击 | (80℃×1hr ～-40℃×1hr) | 27 循环 无脱落 |
| 盐雾 | 5%NaCl | 72h 无脱落 |
| 黄变性 | 目测 | 无黄变 |

工艺操作步骤：

①	印刷胶水至需粘接的平面材质→过 UV  机光固化→贴离型膜,放置→贴合，测试，OK→包装即可。（胶

水厚度 100μm，拉拔力可达 17N。）

② 印刷胶水至需粘接的平面材质→预固化（预固化能量 260-420 mj/cm2）→贴离型膜，放置→过 UV 机光固化→测试，OK→包装即可。（胶水厚度 100μm，拉拔力可达 19N。）

储存条件：避光，避高温（小于 35℃），防水，防漏。

保质期：6  个月

注意：

1.UV 压敏胶一般印刷厚度在 50-200μm 之间，印刷太薄会降低粘接效果。

2.整个操作过程应避免太阳光的直接照射。

声明：本产品说明书所提供信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识，我们力求准确，并相信具有很高的参考价值。但由于产品的使用通常

在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改本说明书的权利。