UV 减粘胶水－HSN10-0

產品簡介

HSN10-0是特別為各种塑胶基材、玻璃、金属等粘合剂。在紫外光的照射下，樹脂迅速發生反應，UV光照前具有较强的粘合力。本產品具有较好的持粘力，贴合被保护物后，不易滑离，良好的耐热性，UV光照后具有极低的粘合力，易从被保护表面剥离。主要應用在一般用于晶圆、玻璃等材质制成过程的保护。

產品特色

- 本產品UV光照前具有较强的粘合力。

- 本產品的UV光照后具有极低的粘合力，易从被保护表面剥离。

- 本產品具有较好的持粘力，贴合被保护物后，不易滑离。

- 本產品具有良好的耐热性、不残胶，无残留。

- 本產品符合RoHs法規規範。

樹脂規格

HSN10-0

外觀                           无色透明粘稠胶体

溶剂种类                       EAC

粘度25℃，                    200-700cps(25℃)

固含量，%                      30%

硬化條件

建议主胶HSN10-0 A剂：固化剂HSN10-0 B剂为

100：1，可根据粘合力具体要求来调整,如下参考

| 建议涂布干厚： 20-25um 干胶厚 | 基材厚 | 硬化剂使用量 | UV前剥离力 | UV后剥离力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25um | PET 100um | 1.00% | >1300g | <10g |
| 25um | PO 150um | 1.00% | >1300g | <10g |

干燥条件：                     120 ℃，干燥2 min

熟化条件：                     常温7day

建议照射UV波长/灯源：         310-380 nm /H TYPE

建议照射能量：                 ≧500mj/cm2

使用方法

- 实际物品的熟化及粘合力会受到下列因素影响：①对象的几何形状，②对象的材质特性，③涂层的厚度，④烤箱的温度、烘烤时间；⑤UV灯源的效能。熟化的条件则需要以实际的物品和条件来做最后的确认。

- 请定时量测UV灯管的强度与照度。曝光过度对UV胶的性质影响不大，曝光不足对UV胶的性质有很大影响，可能会造成胶体的反应率偏低，环测的寿命下降。

成品性質

| ITEM | 使用仪器 |  |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度 | 椎板粘度计 |  | 23±2℃ | 200～700cps |
| 固含量 | 烤箱 |  | 100℃～30min | 30±2% |
| 剥离力（UV前） | 拉力机 | 10um | 300mm/min | ≥600gf/25mm |
|  |  | 20um |  | ≥1200gf/25mm |
| 剥离力（UV后） | 拉力机 | 10um | 10um | ≤10 gf/25mm |
|  |  | 20um | 25um | ≤10 gf/25mm |
| 耐温 | 烤箱 |  | 125°C/ 30min | 不残胶 |

儲存環境

本產品應存放在室內陰涼通風處，避光保存，遠離火源光源，避免與陽光接觸。儲存溫度在25℃到30℃。保質期為6個月。

處置原則

本產品不含致癌物質，但操作时需带手套，避免沾在皮肤上、衣物及眼睛，如有请用肥皂水冲洗。过敏体质的人，皮肤直接接触本产品可能会发生过敏症状。送醫診斷。