**MSK-SC0929S有机硅锚固剂**

**说明：**

本品为加成型有机硅锚固剂，可以提高硅胶压敏胶对PET、PBT等材料的粘结力，同时不影响硅胶产品的力学性能。

●持粘性久 ●粘性强 ●无毒无害

**使用方法:**

●建议添加量： 1.5-2.0%；

●使用时将本品按比例添加到硅胶压敏胶中，搅拌混合均匀。

**物性参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | MSK-SC0929S |
| 外 观 | 无色透明或半透明 |
| 粘度（mm2/s） | 4-10 |
| 密度（g/cm3） | 1.065-1.072 |

**粘结性能评价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增粘剂 | 增粘剂用量 | 粘结效果 | | | | |
| PET | PBT | PI | PA | PC | |
| MSK-SC0929S | 2.0% | +++ | +++ | +++ | 0 | + | |
| 1.0% | +++ | ++ | +++ | 0 | 0 | |
| 0.5% | ++ | + | + | 0 | 0 | |

备注：1）+++表示不能从基材上剥离；，

2）++表示很难从基材上剥离；

3）+表示很容易从基材上剥离（即使有少量的胶留在基材上）；

0）+表示不费力就能把胶从基材上剥离。

**储存条件：**

●需储存于干燥阴凉处，密封保存；

**保质期:**6个月。

**包装规格：** 1kg/瓶包装。

**注意事项:**

●产品保质期为6个月；

●使用过程中，全程禁止接触含氮、磷、硫、多乙烯基、过氧化物、铅、锡、镉等金属化合物，避免硅胶催化剂中毒而导致的固化不完全。

**安全**：

1. 产品应用时注意劳保穿戴，避免施工过程中温烫伤，禁止食用。

2.小心使用本品，使用前和使用时请注意安全事项。此外，还应遵循有关国家或当地政府规定的安全法规。（详细安全指引参阅相应MSDS）。

版本编号:14.01A