### 沉 淀 硅 橡 胶

基本型号：K7X0系列

产品描述：K7X0系列属于通用型沉淀硅橡胶，适用于模压工艺，符合ROSH等环保要求，通过美国FDA认证。

产品特性：

★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

★ 快速硫化，反应速度快

★ 极低气味，过程环保

★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

★ 高效加工性能，使用灵活方便

主要应用： O型圈，各式按键，垫圈，电子零件，厨具用无毒材料

典型物性表：

| 物性 | 单位 | K720 | K730 | K740 | K750 | K760 | K770 | K780 | K790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
| 硬度 | HA | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 抗撕强度 | KN/m | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| 抗拉强度 | Mpa | 5 | 7 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 5.5 |
| 伸长率 | % | 700 | 600 | 480 | 400 | 340 | 260 | 160 | 70 |
| 拉伸永久变形 | % | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。