### 沉 淀 硅 橡 胶

基本型号：MD9X0E系列

产品描述：MD9X0E系列属于挤出型沉淀硅橡胶，适用于沉淀挤出胶工艺，符合ROSH等环保要求，通过美国FDA认证。

产品特性：

★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

★ 快速硫化，反应速度快

★ 极低气味，过程环保

★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

★ 高效加工性能，使用灵活方便

主要应用： 一般挤出管类，异型条类产品等

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | MD930E | MD950E | MD960E | MD970E | MD980E |
| 外观 | 半透明固体，无明显机械杂质 |
| 密度，g/cm3 | 1.08±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 30±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 |
| 伸长率，％ ≥ | 500 | 340 | 250 | 230 | 140 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| 收缩率，％ | 3.5～4.1 | 3.1～3.7 | 2.9～3.5 | 2.8～3.4 | 2.7～3.3 |
| 可塑性 | 130~170 | 180~220 | 210~250 | 260~300 | 310~350 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。