### 气 相 法 抗 静 电 胶

基本型号：MD3X9J系列

产品描述：MD3X9J系列具有优异的抗静电性能的气相法硅橡胶，成型适合模压和挤出工艺。产品符合ROHS 认证。

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击，快速硫化

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 与多种底材粘接无需使用底漆

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的抗静电性能

- ★ 单组份系统使用简单方便

主要应用：

- 用于防尘，有抗静电系数要求产品等。

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD329J | MD339J | MD349J | MD359J | MD369J | MD379J | MD389J |
| 外观 | 透明或黑色固体，无明显机械杂质 |  |  |  |  |  |  |
| 密度，g/cm3 | 1.08±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 |
| 伸长率，％ ≥ | 800 | 720 | 720 | 620 | 400 | 320 | 160 |
| 撕裂强度，kN/m≥ | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 |
| 收缩率，％ | 3.7～4.3 | 3.5～4.1 | 3.3～3.9 | 3.1～3.7 | 2.9～3.5 | 2.8～3.4 | 2.7～3.3 |
| 可塑性 | 120~170 | 140~190 | 160~210 | 180~230 | 220~270 | 260~310 | 310~360 |
| 抗静电系数 | 109~12 | 109~12 | 109~12 | 109~12 | 1090~12 | 109~12 | 109~12 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。