- C29-45S鉑金硫化劑

- 產品說明：

MSK鉑金硫化劑是一種鉑金加成型矽膠硫化劑，A、B兩者必須並用才能達到交聯目的，適用於各種硬度原料的模壓成型；（加硫交聯後，矽膠二次加硫後很容易達到FDA無毒無味且透明度高之要求。）

產品物性：

|  | C29-45SA/B（模压型） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加硫温度（℃） | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 建议使用比例 | A:1.2~1.3% | A:1.0~1.1% | A:0.8-0.9% | A:0.4-0.6% | A:0.4-0.5% |
|  | B:1.5% | B:1.5% | B:1.5% | B:1.5% | B:1.5% |
| 硫化时间（S) | 250-300 | 200-250 | 150-200 | 100-150 | 80-100 |

以上为建议值，具体请根据制品厚度不同以实际成型条件为准。

煉膠說明：

- 以一手料20KG為例：C29-45SA： 0.5% × 20KG =100克（A） ；

- C29-45SB： 1.5% × 20KG =300克（B）。

- 先取10KG膠與100克C29-45SA混煉均勻後標識為A膠，靜置約30分鐘。

- 再取10KG膠與300克C29-45SB混煉均勻後標識為B膠，靜置約30分鐘。

- 要做硫化成型之前，取等量比的A、B膠互相開煉均勻即可用於模壓硫化成型

- 操作(放置8~12小時後使用，效果最佳.)A， B已混煉好的原料，需要放置在溫

- 度不要超過250C的空間內，並需在48小時～96小時內使用完，以防止室溫交聯。

- 若是擠出硫化成型操作，A， B已混煉好的原料需在12小時內使用完，以防止室溫交聯。

- 產品外觀：半透明膠狀
產品包裝：1KG/罐 或18KG/桶
保存期限：6個月（25度以下）