### 高 拉 型 气 相 胶

基本型号：MD15X0S系列

产品描述：高拉型气相硅橡胶是硅胶产品一种常见性能硅胶制品

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击,使用温度广，-60℃-250℃下可长期使用。

- ★ 化学性质稳定，除强碱、氢氟酸不与任何物质反应。

- ★ 原料透明，客户可以自己调配各种不同靓丽色彩。

- ★ 优异的电绝缘性能，耐电压、耐电弧、体积电阻系数受温度影响小。

- ★ 使用灵活方便，可配双二四，双二五，铂金硫化剂。

主要应用：

- 模压型气相杂件，按键，厨具类制品等。

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD1510S | MD1520S | MD1530S | MD1540S | MD1550S | MD1560S | MD1570S | MD1580S | MD1590S |
| 外观 | 透明固体，无明显机械杂质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度，g/cm3 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 | 1.10±0.03 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.17±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.23±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 10±2 | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 89±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| 伸长率，％ ≥ | 600 | 800 | 720 | 720 | 620 | 400 | 320 | 160 | 80 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 |
| 收缩率，％ | 3.7～4.3 | 3.7～4.3 | 3.5～4.1 | 3.3～3.9 | 3.1～3.7 | 2.9～3.5 | 2.8～3.4 | 2.7～3.3 | 2.6～3.2 |
| 可塑性 | 120~140 | 130~170 | 150~190 | 170~210 | 190~230 | 230~270 | 270~310 | 320~380 | 330~370 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。