### 一 般 沉 淀 硅 橡 胶

基本型号：MD9XX系列

产品描述：沉淀硅橡胶是硅胶产品一种常见性能硅胶制品

产品特性：

★ 耐高低温冲击

★ 快速硫化

★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

★ 与多种底材粘接无需使用底漆

★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

★ 极好的电气绝缘性能

主要应用：

普通杂件，厨房类制品。

典型物性表：

| 物性 | 单位 | MSK-MD905 | MSK-MD910 | MSK-MD920 | MSK-MD930 | MSK-MD940 | MSK-MD950 | MSK-MD960 | MSK-MD970 | MSK-MD980 | MSK-MD990 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
| 硬度 | HA | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 抗撕强度 | KN/m | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 16 |
| 抗拉强度 | Mpa | 3 | 5 | 6.3 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 5.5 |
| 伸长率 | % | 1000 | 950 | 920 | 900 | 700 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 拉伸永久变形 | % | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。