MSK-SF1000N-350 透明硅油

产品描述

MSK-SF1000N-350  是一种低粘度的线性聚二甲基硅氧烷，它是无色透明液体，没有气味，具有清爽、不油腻、对皮肤无刺激等特点。主要用于化妆品和个人护理品中。

产品应用

- ●用于护肤、彩妆产品中●用于护发产品中

产品特性

- ●高抗水性●高铺展性●低表面张力●耐高低温●使皮肤、头发柔韧丝滑

- 产品性能参数

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色清澈透明液体 |
| 气味 | 特征气味，无异味 |
| 粘度(25℃,mPa.s) | 350±25 |
| 密度（25℃，g/cm3） | 0.965-0.973 |
| 折光率（nD25） | 1.4000-1.41000 |
| 挥发份（150℃,3h, %） | ≤1.5 |

MSK-SF1000N-350 在化妆品用典型溶剂中的溶解性

| 溶剂 | 溶解性 |
| --- | --- |
| 脂肪烃类 | 相溶 |
| 芳香烃类 | 相溶 |
| 醇类 | 不溶 |
| 水 | 不溶 |

储存条件

包装：186kg/桶

储藏：保存于干燥、通风、阴凉处